

**Polymer Sealant**

Versiegelung

Polymer Sealant ist ein Gemisch aus Polymeren und anderen oberflächenreaktiven Kompo-nenten. Die Versiegelung erfüllt höchste Standards bei der Anwendung auf den Flugzeug-oberflächen von Airbus und Boeing und bietet eine **optimale Schutzversiegelung vor UV- Strahlung und Verschmutzung.**

Polymer Sealant ist wasserbasiert, schnell und einfach zu verarbeiten.

Die Versiegelung ist geeignet für GfK-Flächen, lackierte Flächen, Scheiben sowie Segeltuch.

**Gebrauchsanweisung:**

* Bitte sicherstellen, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und frei von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen ist. Zu diesem Zweck die Oberfläche mit einem Schwamm und Wasser reinigen.
* Anschließend die Oberfläche mit Dry Wash reinigen (siehe Gebrauchsanweisung Dry Wash).
* Mit dem Poliermittel Polish soft, medium oder strong, abhängig vom Zustand der Oberfläche, erhält die Fläche Tiefenglanz (siehe Gebrauchsanweisung Polish)
* Nach dem Säubern und Polieren werden die Oberflächen mit Polymer Sealant versiegelt:
* Vor Gebrauch von Polymer Sealant die Flasche gut schütteln.
* Polymer Sealant auf die saubere Oberfläche aufsprühen und mit einem Schwamm oder Baumwolltuch einarbeiten, bitte sparsam anwenden (4ml / m²). Alternativ kann Polymer Sealant auch auf ein Baumwolltuch gesprüht und auf die Oberfläche appliziert werden (2ml / m²).
* Einwirken und trocknen lassen für mindestens 3min bzw. höchstens 10 Min.
* Danach mit einem sauberen Baumwolltuch leicht nachreiben um einen gleich-mäßigen Glanz zu erzeugen, oder maschinell mit einem schwarzen Pad (supersoft) auspolieren. Ein zweiter Auftrag kann nach mind. 12h wie oben beschrieben wiederholt werden.
* Nach der Verarbeitung sind die Oberflächen in unseren nordeuropäischen Breiten bis zu 8 Monate gegen UV-Strahlung und Luftverschmutzung versiegelt.

**Bitte bei allen Arbeitsgängen Arbeitsschutzmaßnahmen beachten: Staubmaske und Schutzbrille!**

Die Flächen anschließend nur mit Wasser bzw. ph-neutralen Reinigungsmitteln reinigen. Um spätere eventuelle Verschmutzungen durch Öl, Ruß oder ähnliches zu beseitigen, bitte nur Dry Wash und anschließend Polymer Sealant anwenden.

Nach ca. 8 Monaten (oder jederzeit früher) Oberflächen mit Dry Wash reinigen und mit Sealant versiegeln (s.o.).

**Polish & Protect GmbH & Co. KG – Deichstraße 29 – 22880 Wedel – Germany**

Telephone: 0049 4103 91 72 0 – Mobile: 0049 171 89 89 089

Email: [peterwrede@yachtlackierung.de](mailto:peterwrede@yachtlackierung.de) – www.yachtlackierung.de