**H+ Versiegelung**

Die Polish&Protect H+ Versiegelung ist eine hochmoderne Langzeit-Dünnschicht-Versiegelung. Die durchschnittliche Haltbarkeit beläuft sich auf rund 9- 12 Monate.

Polish&Protect H+ zeichnet sich neben der Haltbarkeit besonders durch seine einfache Verarbeitung aus. Die Verarbeitung ist ein reines Hand-Applikationsverfahren. Die Temperaturen dürfen 10 Grad während der Applikation nicht unterschreiten. Es muss trocken sein und möglichst windstill.

**Vorbereitung**

Die zu versiegelnden Flächen sollten optimalerweise vorher poliert sein!

Polish&Protect H+ ist ein Siegel und **keine** Politur!

* Reinigen Sie die zu versiegelnde Fläche mit wasserbasierten Silikonentferner und achten Sie darauf, dass die Flächen streifenfrei sauber sind.
* Wischen Sie diese Flächen noch einmal mit einem sauberen Baumwolltuch nach.

**Versiegeln**

**Es ist extrem wichtig, dass Sie die Zeiten zur Bearbeitung einhalten!**

**Bearbeiten Sie nur Flächen, die Sie in dem Zeitfenster auch garantiert schaffen!**

* Schütteln Sie die Versiegelung kurz auf.
* Sie nehmen ein sauberes Tuch, falten es auf Handgröße.
* Dieses Tuch legen Sie auf die geöffnete Flasche und füllen durch dreimaliges auf den Kopf Schwenken der Flasche H+ Versiegelung auf das Tuch.
* Das leicht getränkte Tuch kann jetzt über die zu versiegelnde Fläche auf ca. 1qm durch gleichmäßiges Wischen aufgetragen werden.

**Wichtig!**

Nach 3 Minuten muss die versiegelte Fläche mit einem neuen sauberen Tuch abgewischt werden, so dass kein sichtbarer Rest mehr vorhanden ist. Für das Abwischen der Fläche haben Sie ein Zeitfenster von 2-3 Minuten.

NICHT RUBBELN NUR ABWISCHEN!

Danach die nächste Fläche im gleichen Applikationsverfahren bearbeiten.

**TIPP**

Arbeiten Sie zu zweit: Eine Person trägt das H+ Siegel auf, die zweite Person geht hinterher und gibt das Tempo vor.